附件: 
上海期货交易所
金锭注册商标、包装标准及升贴水标准
	
	注册企业
	注册日期
	商标
	冶炼厂地址
	外形尺寸（mm）
	块重
（kg）
	牌号

	1
	中国黄金集团公司
	200712
	中金
	河南省三门峡市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	
	
	
	
	
	
	3
	Au99.95

	2
	山东黄金矿业股份有限公司
	200712
	泰山
	山东省莱州市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	
	
	
	
	
	
	3
	Au99.95

	3
	山东招金金银精炼有限公司
	200712
	招金
	山东省招远市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	
	
	
	
	
	
	3
	Au99.95

	4
	紫金矿业集团股份有限公司
	200712
	紫金
（图案）
	福建省上杭县
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	
	
	
	
	
	
	3
	Au99.95

	5
	灵宝市金源桐辉精炼有限责任公司
	200712
	灵宝金
	河南省灵宝市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	
	
	
	
	
	
	3
	Au99.95

	6
	江西铜业股份有限公司
	200712
	江铜
	江西省贵溪市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	
	
	
	
	
	
	3
	Au99.95

	7
	云南铜业股份有限公司
	200712
	铁峰
	云南省昆明市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	
	
	
	
	
	
	3
	Au99.95

	8
	铜陵有色金属集团股份有限公司
	200712
	铜冠
	安徽省铜陵市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99

	9
	大冶有色金属有限公司
	200712
	大江
	湖北省黄石市
	115±1*52.5±1
	1
	Au99.99

	
	
	
	
	
	320±2*70 ±2
	3
	Au99.99



























































2
1

