附件

上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 注册企业 | 注册日期 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| 37 | 三宝集团股份有限公司 | 201412 | 福建漳州 | 三寶 | HRB400 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
| 12 | 150 | 2844 | 105 |
| 18 | 9 | 150 | 2700 | 111 |
| 12 | 120 | 2880 | 104 |
| 20 | 9 | 120 | 2668 | 112 |
| 12 | 100 | 2964 | 101 |
| 22 | 9 | 100 | 2682 | 112 |
| 12 | 80 | 2861 | 105 |
| 25 | 9 | 80 | 2772 | 108 |
| 12 | 60 | 2772 | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中“捆重”为理论值，“捆/手”为理论计算值，仅供参考；

2、仓单重量以实际称重为准。