附件

上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 注册企业 | 注册日期 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| 41 | 鞍钢股份有限公司 | 201608 | 辽宁鞍山 | 鞍钢 | HRB400 | 16 | 9 | 210 | 2986 | 100 |
| 12 | 158 | 2996 | 100 |
| 18 | 9 | 166 | 2988 | 100 |
| 12 | 125 | 3000 | 100 |
| 20 | 9 | 134 | 2978 | 101 |
| 12 | 101 | 2994 | 100 |
| 22 | 9 | 111 | 2977 | 101 |
| 12 | 83 | 2968 | 101 |
| 25 | 9 | 86 | 2980 | 101 |
| 12 | 64 | 2957 | 101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中“捆重”为理论值，“捆/手”为理论计算值，仅供参考；

2、仓单重量以实际称重为准。