附件

“建龙”牌热轧带肋钢筋新旧产品标牌、

产品标识及产品包装支数标准

一、“建龙”牌热轧带肋钢筋新旧产品标牌

（一）新产品标牌（变更后）:

HRB400正面：                   HRB400反面：

（二）旧产品标牌（变更前）:

正面：                         反面：

二、“建龙”牌热轧带肋钢筋新旧产品标识

（一）新产品标识（变更后）:

HRB400：

（二）旧产品标识（变更前）:

三、“建龙”牌热轧带肋钢筋新旧产品包装支数标准

（一）新标准（变更后）：

| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 黑龙江 双鸭山 | 建龙 | HRB400 | 16 | 9 | 162 | 2304 | 130 |
|  |  |  |  |  | 12 | 154 | 2920 | 103 |
|  |  |  |  | 18 | 9 | 128 | 2304 | 130 |
|  |  |  |  |  | 12 | 122 | 2928 | 102 |
|  |  |  |  | 20 | 9 | 103 | 2290 | 131 |
|  |  |  |  |  | 12 | 99 | 2934 | 102 |
|  |  |  |  | 22 | 9 | 85 | 2280 | 132 |
|  |  |  |  |  | 12 | 82 | 2932 | 102 |
|  |  |  |  | 25 | 9 | 66 | 2287 | 131 |
|  |  |  |  |  | 12 | 63 | 2911 | 103 |

执行标准:GB/T 1499.2-2018

（二）旧标准（变更前）：

| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 黑龙江 双鸭山 | 建龙 | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 158 | 2247 | 134 |
|  |  |  |  |  | 12 | 158 | 2996 | 100 |
|  |  |  |  | 18 | 9 | 125 | 2250 | 133 |
|  |  |  |  |  | 12 | 125 | 3000 | 100 |
|  |  |  |  | 20 | 9 | 101 | 2245 | 134 |
|  |  |  |  |  | 12 | 101 | 2994 | 100 |
|  |  |  |  | 22 | 9 | 83 | 2226 | 135 |
|  |  |  |  |  | 12 | 83 | 2968 | 101 |
|  |  |  |  | 25 | 9 | 64 | 2218 | 135 |
|  |  |  |  |  | 12 | 64 | 2957 | 101 |

执行标准:GB 1499.2-2007

注：

1、表中“捆重”为理论值，“捆/手”为理论计算值，仅供参考；

2、仓单重量以实际称重为准。