附件

“DongHua Steel”牌热轧带肋钢筋

新旧产品标牌、产品标识及产品包装支数标准

一、“DongHua Steel”牌热轧带肋钢筋新旧产品标牌

（一）新产品标牌（变更后）:

HRB400正面：                   HRB400反面：

HRB400E正面：                  HRB400E反面：

（二）旧产品标牌（变更前）:

正面：                         反面：

二、“DongHua Steel”牌热轧带肋钢筋新旧产品标识

（一）新产品标识（变更后）:

HRB400：

HRB400E：

（二）旧产品标识（变更前）:

三、“DongHua Steel”牌热轧带肋钢筋新旧产品包装支数标准

（一）新标准（变更后）：

| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北 唐山 | DongHua Steel | HRB400 HRB400E | 16 | 9 | 150 | 2133 | 141 |
|  |  |  |  |  | 12 | 150 | 2844 | 105 |
|  |  |  |  | 18 | 9 | 120 | 2160 | 139 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 2880 | 104 |
|  |  |  |  | 20 | 9 | 100 | 2223 | 135 |
|  |  |  |  |  | 12 | 100 | 2964 | 101 |
|  |  |  |  | 22 | 9 | 80 | 2146 | 140 |
|  |  |  |  |  | 12 | 80 | 2861 | 105 |
|  |  |  |  | 25 | 9 | 60 | 2079 | 144 |
|  |  |  |  |  | 12 | 60 | 2772 | 108 |

执行标准:GB/T 1499.2-2018

（二）旧标准（变更前）：

| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 河北 唐山 | DongHua Steel | HRB400 | 16 | 9 | 150 | 2133 | 141 |
|  |  |  |  |  | 12 | 150 | 2844 | 105 |
|  |  |  |  | 18 | 9 | 120 | 2160 | 139 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 2880 | 104 |
|  |  |  |  | 20 | 9 | 100 | 2223 | 135 |
|  |  |  |  |  | 12 | 100 | 2964 | 101 |
|  |  |  |  | 22 | 9 | 80 | 2146 | 140 |
|  |  |  |  |  | 12 | 80 | 2861 | 105 |
|  |  |  |  | 25 | 9 | 60 | 2079 | 144 |
|  |  |  |  |  | 12 | 60 | 2772 | 108 |

执行标准:GB 1499.2-2007

注：

1、表中“捆重”为理论值，“捆/手”为理论计算值，仅供参考；

2、仓单重量以实际称重为准。