附件2

《上海期货交易所黄金期货合约》附件修订对照表

注：红色字体加粗表示新增内容，双删除线表示删除内容

| 现行版本 | 修订版本 |
| --- | --- |
| 质量 规定 《上海期货交易所黄金期货合约》附件“二、质量规定（2）”：国产金锭的化学成分还应符合下表规定： 牌 号 化学成分（质量分数）/% Au 不小于 杂质含量 不大于 Ag Cu Fe Pb Bi Sb 总和 Au99.99 99.99 0.005 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.01 Au99.95 99.95 0.020 0.015 0.003 0.003 0.002 0.002 0.05 其他规定按GB/T 4134-2003标准要求。 | 质量规定 《上海期货交易所黄金期货合约》附件“二、质量规定（2）”：国产金锭的化学成分还应符合下表规定，：金含量以杂质减量法确定，所需测定杂质包括但不限于下表所列杂质元素： 牌 号 化学成分（质量分数），/% Au，≥ 不小于 杂质含量，≤不大于 Ag Cu Fe Pb Bi Sb 总和 Au99.99 99.99 0.005 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.01 Au99.95 99.95 0.020 0.015 0.003 0.003 0.002 0.002 0.05 其他规定按GB/T 4134-20152003标准要求。 |