附件2

热轧卷板交割商品补充规定

（修订版）

根据现货市场贸易特点及用户需求，经研究决定，对热轧卷板交割商品作如下补充规定。

客户在进行热轧卷板期货合约卖出交割时，交割商品的仓单应当符合下列要求：

1、每一仓单的热轧卷板，应当是本所批准的注册企业生产的，须附有相应的质量证明书。

2、交割热轧卷板的每批商品应在生产日起的45天内入指定交割仓库方可制作仓单，并且组成每一仓单的热轧卷板的生产日期应当不超过连续十日。

3、仓单应当由本所指定交割仓库按规定验收后出具。

4、可交割卷重范围为2314-31吨/卷。

5、客户在进行某一热轧卷板期货合约卖出交割时，交割商品厚度分布应当符合下列要求：

交割数量≤900吨，可以是同一厚度。

900吨<交割数量≤1800吨，至少是两个厚度，并且每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的60%。

1800吨<交割数量≤3600吨，至少是三个厚度，每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的45%。

3600吨<交割数量≤7200吨，至少是四个厚度，每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的35%。

7200吨<交割数量≤12000吨，至少是五个厚度，每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的25%。

12000吨<交割数量≤18000吨，至少是七个厚度，每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的20%。

交割数量>1200018000吨，至少是六八个厚度，每一厚度交割数量不得高于其总交割数量的2015%。

同一客户从交易所买入再卖出交割及厂库交割的商品除外。

注：双删除线部分为已删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容。