上海国际能源交易中心20号胶期货标准合约附件
一、交割单位

20号胶期货标准合约的交割单位为100吨，交割数量应当是交割单位的整数倍。

二、质量规定

（一）标准品

1. 用于实物交割的20号胶，质量应当符合上海国际能源交易中心20号胶质量标准。

上海国际能源交易中心20号胶质量标准
	项目
	限度
	检验方法

	留在45μm筛上的杂质（质量分数）/%，最大值
	0.16
	GB/T 8086

	灰分（质量分数）/%，最大值
	1.0
	GB/T 4498.1

	氮含量（质量分数）/%，最大值
	0.6
	GB/T 8088

	挥发分（质量分数）/%，最大值
	0.8
	GB/T 24131.1

	塑性初值（P0），最小值
	30
	GB/T 3510

	塑性保持率（PRI），最小值
	40
	GB/T 3517


2. 组成每一标准仓单的20号胶，应当是上海国际能源交易中心的注册商品，并附有相应的质量证明。

3. 组成每一标准仓单的20号胶，应当是同一生产企业（工厂）生产的同一品牌、同一包装规格的商品。

（二）替代品

1. 20号胶替代品可以用于20号胶实物交割，质量应当符合上海国际能源交易中心20号胶替代品质量标准。

上海国际能源交易中心20号胶替代品质量标准

	项目
	限度
	检验方法

	留在45μm筛上的杂质（质量分数）/%，最大值
	0.08
	GB/T 8086

	灰分（质量分数）/%，最大值
	0.75
	GB/T 4498.1

	氮含量（质量分数）/%，最大值
	0.6
	GB/T 8088

	挥发分（质量分数）/%，最大值
	0.8
	GB/T 24131.1

	塑性初值（P0），最小值
	30
	GB/T 3510

	塑性保持率（PRI），最小值
	50
	GB/T 3517


2. 组成每一标准仓单的20号胶替代品，应当是上海国际能源交易中心的注册商品，并附有相应的质量证明。

3. 组成每一标准仓单的20号胶替代品，应当是同一生产企业（工厂）生产的同一品牌、同一包装规格的商品。

三、注册商品

注册商品及相关生产企业（工厂）、品牌所涉的交割升贴水标准，由上海国际能源交易中心另行公告。

四、指定交割仓库

交割仓库及交割升贴水，由上海国际能源交易中心另行公告。
- 1 -

