附件

上海期货交易所天然橡胶（期货）检验细则

第一章  总则

第一条  本细则由上海期货交易所（以下简称交易所）天然橡胶指定检验机构联合制定。

第二条  为保证交易所天然橡胶期货交割检验业务的正常进行，规范天然橡胶实物交割检验行为，根据国家商品检验和交易所有关规定，制定本细则。

第三条  交易所天然橡胶期货交割业务按本细则执行。交易所、指定检验机构、交割库、检验委托人等相关机构应当遵守本细则。

第二章  检验流程

第一节  检验方法

第四条  本细则的检验方法参照以下文件。

（一）国产天然橡胶（SCR WF）仓库取样和样品制备按GB/T15340-2025执行，选取样本胶包的数量按附录A表A.1执行。做质量检验时，采用混合实验室样品测试。

（二）国产天然橡胶（SCR WF）品质项目的检测按GB/T8081-2018执行。

（三）进口3号烟胶片（RSS3）的品质检验按《天然橡胶等级的品质与包装国际标准（绿皮书）》（1979年版）要求执行。

第二节  检验流程

第五条  申请与受理

（一）申请品质检验的天然橡胶交割商品

（1）国产天然橡胶（SCR WF）实行品牌交割：申请检验的天然橡胶应当是经过交易所认可的生产企业生产的商品。

（2）进口3号烟胶片（RSS3）实行产地认证交割：应当是泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡等国生产的3号烟胶片。

（二）天然橡胶所有人（货主）应当在货物入库完毕后，填写指定检验机构制作的委托检验确认书，向指定检验机构提交检验申请，并同时提交由交割库出具的《天然橡胶（期货）货位清单》。

《天然橡胶（期货）货位清单》中列明入库时间、生产厂名或代码、商标（产地）、包装规格、生产年月、堆存货位等相关信息。

货主委托代理人提交检验申请的，应当提供授权委托书。货主及其代理人统称为检验委托人。

（三）指定检验机构应当在收到申请后，两个工作日内予以受理，并及时通知检验委托人。

第六条  指定检验机构对所有天然橡胶申报货物实施抽样检验，且只实施一次抽样检验，并按照批次进行检验。

经核实报检单据与货物相符后，指定检验机构依据《上海期货交易所天然橡胶期货业务细则》规定，确定检验批次，单个检验批次不得超过100吨（含），超过100吨的，应当另行作为一个检验批次。每一检验批次的天然橡胶应当是同一注册品牌、同一包装规格的商品组成。

第七条  指定检验机构受理后确定取样日期并通知检验委托人。

第八条  指定检验机构应现场核查委托检验确认书与《天然橡胶（期货）货位清单》是否与货物相符。与货物相符的，检验人员确定检验批次；与货物不符的，检验人员应当终止检验，检验委托人应当承担责任。

第九条  检验人员在取样前应当检查货物的包装及外观情况。有水浸、胶包外观发黑霉变、严重的氧化斑点、夹生胶、气味异常、明显的非胶异物及污染等异常情况的，检验人员可以终止检验，检验委托人应当承担责任。

第十条  检验完毕后，交割库应当对检验后的货物进行归位和简易还原包装，避免商品受到污损。

第十一条  检验结果的评定

（一）国产天然橡胶（SCR WF）的评定

每检验批次标准橡胶所制备的混合样，按GB/T8081-2018规定的检验方法检验，各质量项目的结果，必须全部符合GB/T8081-2018技术分级橡胶的技术要求。

（二）进口3号烟胶片（RSS3）检验批品级评定

进口3号烟胶片（RSS 3）的品质检验及结果的评定按《天然橡胶等级的品质与包装国际标准（绿皮书）》（1979年版）执行。

第十二条  检验报告

（一）指定检验机构应当自现场抽样完毕后五个工作日内出具检验报告。

（二）指定检验机构应当根据检验委托人的要求，出具检验报告（格式见附件），报告编号应当具有唯一性。

第三章  附则

第十三条  本细则未尽事宜，参照上海期货交易所章程、交易规则及业务实施细则等有关规定执行。

第十四条  本细则解释权属上海期货交易所指定的天然橡胶质量检验机构（联合）。

第十五条  本细则经上海期货交易所备案后于  年  月  日实施。

附：检验报告（样本）

附

国产天然橡胶（SCR WF）品质检验报告内容

证书编号：

日期：

检验报告（样本）

申请人：

品名：

产地：

商标：

包装规格：

申报重量（吨）：

生产日期：

取样地点：

检验结果：

应申请人申请，XXXX年XX 月 XX日，XX对堆放在下述货位的货物随机抽取代表性样品，经实验室检测结果如下：

货位号　　　检测值　　　检验依据

杂质（%）

灰分（%）

氮含量（%）

挥发分（%）

塑性初值P0

塑性保持率PRI

上述检测结果（符合/不符合）上海期货交易所天然橡胶期货合约质量规定。

指定检验机构签章

进口3号烟胶片（RSS3）品质检验报告内容

证书编号：

日期：

检验报告（样本）

申请人：

品名：

申报重量（吨）：

产地：

报关单号：

取样地点：

检验结果：

应申请人申请，XXXX年XX月 XX 日，XXX对堆放在XX货位的货物随机抽取代表性样品，经检验，其品质（符合/不符合）上海期货交易所天然橡胶期货合约规定。

指定检验机构签章