# 燃料油（期货）补充检验项目暂行规定

# （修订版）

第一章  总 则

第一条 本规定由上海期货交易所（以下简称交易所）燃料油期货指定检验机构联合制定。

第二条 为确保入库燃料油不含有可能导致船舶使用异常的物质，进一步加强燃料油（期货）品质管理，根据《上海期货交易所燃料油期货合约》的有关规定，制定本规定。

第三条 本规定是《燃料油（期货）检验细则》（简称检验细则）的补充暂行规定，与检验细则具有同等效力。

第二章  补充检验项目

第四条 下列文件中的标准和方法为补充检验项目的检验标准和方法。不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定：

GB/T 6041  质谱分析方法通则

第五条 燃料油（期货）交割检验需增加的检验项目、各项目指标及试验方法如下：

| 项 目 | RMG380指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 苯乙烯（mg/kg） | 不大于50 | GB/T 6041 |
| 苯酚（mg/kg） | 不大于50 |  |
| 4-枯基苯酚（mg/kg） | 不大于50 |  |

第六条 指定检验机构应根据检验委托人的要求，出具补充检验项目品质证书，格式见附件一。

第三章  附 则

第七条 本规定的解释权属于交易所燃料油期货指定检验机构（联合）。

第八条 本规则向交易所备案后自2023年8月1日起实施，燃料油期货指定检验机构（联合）可以根据市场变化情况变更补充检验项目，并另行公告。

# 附件一

编号：

XXXX年X月XX日

燃料油（期货）补充检验项目品质证书

（燃料油入/出库）

申请人：XXXXXXXXXX有限公司

申报品名：XX燃料油

申报重量：XXXX吨

审批单号：XXXXXXX

指定交割油库：XXXXXXX

样品来源：XX罐；XX罐

取样时间：XXXX年X月XX日-XX日样品类型： XX罐C样或B样

检验实验室：

检验结果：

代表性样品由本公司检验员按GB/T 4756标准取得，经检测，结果如下：

| 项 目 | 指标 | 结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯（mg/kg） | 不大于50 | 整数 | GB/T 6041 |
| 苯酚（mg/kg） | 不大于50 | 整数 |  |
| 4-枯基苯酚（mg/kg） | 不大于50 | 整数 |  |

评定：

经检验，上述燃料油品质符合质量要求。

备注：本证书共壹正叁副

*        *       结束       *        *